**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на закупівлю товару код ДК 021:2015 – 03410000-7 «Деревина» (Дрова паливні)»**

**1.**Кількість – 1398 м3.

**2.** Порода – тверда: дуб, клен, граб, ясен, в’яз, черешня, береза, бук.

**3.**Дрова паливні постачаються замовнику за заявками згідно адрес зазначених в Додатку 4 до тендерної документації. У вартість повинна входити доставка та розвантажувальні роботи.

**4.**Оплата безготівковим розрахунком.

**5.**Вимоги на дрова в якості палива згідно ГОСТу 3243-88.

**6.**Довжина до 2000 мм., діаметр 30-500 мм.

**7.** В дровах не припустима наявність зовнішньої трухлявої гнилі. Ядрова та заболонна гнилі допускаються розміром не більше 65 % торця. Кількість дров із гниллю від 30 до 65 % торця не повинна перевищувати 20% об’єму партії.

**8.** Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота сучків, що залишаються, не повинна перевищувати 30 мм.

**9.** Об’єм дров у складаючій мірі визначають множенням висоти полінниці (штабеля) на її довжину та ширину.

**10.** Ширину полінниці (штабеля) (далі за текстом – полінниця) приймають рівній номінальній довжині укладених дров.

11. Висоту полінниці визначають, як середнє арифметичне результатів не менше трьох вимірів. При висоті полінниці більше 10м., її висоту вимірюють через кожні 3 м.

**12.**Вимоги до однорідності – можуть бути змішані групи твердих порід.

**13**. Вимоги до транспортування (доставки) – автотранспортом Учасника.

**14.** Вимоги до пакетування – без пакування.

**15.** Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції інформацію про походження продукції лісозаготівлі, в довільній формі.