**Додаток 4**до тендерної документації

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:** «**Сіль кам’яна з антизлежувачем для посипання доріг, сорт вищий, крупність 3, без пакування», код ДК 021:2015: 14410000-8 Кам’яна сіль**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основні параметри** | | **Вимоги** |
| 1 | 2 | | 3 |
| **Сіль для промислової переробки кам’яна, сорт вищий, крупність 3, без пакування** | | | |
| 1 | Виробник | | - |
| 2 | Рік виробництва | | 2021-2022 |
| 3 | Сіль кам’яна-технічна | |  |
|  | * кількість загальна | | **2500 т** |
|  | * зовнішній вигляд | | кристалічний сипкий продукт |
|  | * колір | | Білий |
|  | * запах | | відсутній |
|  | * помел (розмір фракції, крупність) | | помел №3 мелена: до 4,0 мм включно – не менше 85%, понад 4,0 мм – не більше 15% |
|  | * якість | | вищий ґатунок |
|  | * вологість | | до 0,25% |
|  | * домішки | | фероціанід калію до 0,015% |
|  | * масова частка NaCl, % | | 97,83% |
|  | * масова частка Ca, % не нижче | | 0,49% |
|  | * масова частка Mg, % | | 0,04% |
|  | * масова частка SO4, % | | 1,19% |
|  | * масова частка K, % | | 0,011% |
|  | * масова частка Fe2O3, % | | 0,0017-0,0020% |
|  | * масова частка нерозчинного у воді залишку, % | | до 0,2 % |
| **Організаційні вимоги** | | | |
| 4 | Місце поставки | **29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе 14/1.** | |
| 5 | Пакування | Без пакування | |
| 6 | Оцінка якості | Якість товару, що поставлятиметься повинна відповідати діючим ДСТУ/ГОСТ, технічним умовам виробника, а також має засвідчуватись документом підтверджуючим якість товару, а саме: **сертифікатом відповідності** або **декларацією про відповідність** або **паспортом виробника**, які подаються у складі тендерної пропозиції Учасника.  **Якщо товар не підлягає сертифікації, надається довідка про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.** | |
| 7 | Поставка | Можлива поставку товару окремими партіями відповідно до виробничої потреби згідно заявок замовника | |
| 8 | Термін поставки | **Протягом 5 робочих днів з дня отримання заявки замовника** факсимільним зв’язком або електронною поштою | |
| 9 | Оплата товару | Протягом **14 банківських днів** від дати передачі Товару у власність Замовника | |
| 10 | Вартість товару | Включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, страхування та послуги навантаження і розвантаження на кінцевій станції та інші витрати, сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, тощо.  **Постачальник має відпустити не менше 10% від загального об’єму закупівлі Товару за ціною аукціону, за результатами якого Постачальник визнаний Переможцем тендеру.** | |

***Інші документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції:***

1) **Сертифікат радіаційної безпеки продукту**, що виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації, оформленого на бланку органу з дослідження за встановленою ним формою або їх копії. Також учасник надає **копію чинного** **документу, підтверджуючого акредитацію органу з проведення досліджень у визначеній галузі** та **копію чинного договору на проведення досліджень між виробником товару (учасником) та органу з проведення дослідження**.

2) **Копію сертифікату безпечності матеріалу MSDS**.

3) Копію **сертифікату ДСТУ ISO 14001:2015** (ISO 14001:2015, IDT) на систему екологічного управління, виданого учаснику.

4) Якщо учасник не є виробником продукції, надати оригінали або завірені копії документів, які підтверджують стосунки з виробником:

- сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

Або

- лист виробника про представництво його інтересів учасником;

Або

- завірену копію договору з виробником.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |