**Додаток № 2**

до тендерної документації

*Учасник – юридична особа подає тендерну пропозицію на фірмовому бланку (у випадку його наявності).*

*Учасник повинен обов’язково дотримуватись даної форми.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми, окрім випадків заповнення необхідної інформації*

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Предмети однострою поліцейських та спеціального форменого одягу**

**персоналу воєнізованої охорони**

Код ДК 021:2015 – **18110000-3 Формений одяг**

**Місце поставки товару:** Україна, м. Ужгород (конкретне місце поставки товару надається Учасникові-переможцю безпосередньо перед поставкою окремим листом).

**Строк поставки товару:** до 31.12.2024 року.

**Обсяг поставки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|  | **для поліцейських** |  |  |
| 1 | Костюм (сорочка, брюки) темно-синього кольору | комплект | 100 |
| 2 | Фуфайка з короткими рукавами чорного кольору | шт. | 100 |
| 3 | Сорочка трикотажна з коротким рукавом темно-синього кольору | шт. | 100 |
| 4 | Кепі з кокардою темно-синього кольору | шт. | 100 |
| 5 | Шапка флісова з кокардою | шт. | 100 |
| 6 | Куртка спеціальна | шт. | 100 |
|  | **для персоналу воєнізованої охорони** |  |  |
| 7 | Костюм (сорочка та брюки зі змішаної тканини) літній з шевронами та нашивками Воєнізована охорона | комплект | 120 |
| 8 | Сорочка чорного кольору з короткими рукавами з шевронами та нашивками Воєнізована охорона | шт. | 120 |
| 9 | Кепі чорного кольору з кокардою | шт. | 120 |
| 10 | Шапка зимова трикотажна | шт. | 120 |
| 11 | Куртка зимова з шевронами та нашивками Воєнізована охорона | шт. | 120 |

Технічні вимоги до предмету закупівлі розроблено у відповідності до опису і зразків однострою поліцейських, розроблених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №823 «Про однострій поліцейських» ( зі змінами та доповненнями) відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII, постанови КМУ від 18.12.2019 № 1055 «Про однострій поліцейських». Та наказу Департаменту поліції охорони № 80 від 01.06.2017 «Про затвердження предметів спеціального форменого одягу, знаків розпізнання, норм належності персоналу підрозділів воєнізованої охорони і правил носіння спеціального форменого одягу персоналом воєнізованої охорони».

**Таблиця1.** Якісні характеристики предмету закупівлі та основні вимоги до тканини верху, пряжі, та полотна трикотажного на предмети закупівлі.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування предмету**  **закупівлі** | **Вимоги до тканини верху, матеріалу верху та полотна трикотажного** | **Підтверджуючі документи на виріб, на тканину верху, матеріалу верху та полотна трикотажного** |
| 1 | Костюм (сорочка,  брюки) з шевроном Поліція та Поліція охорони з погонами | **Додаток Б Таблиця Б.2.** Основні хімічні та фізико-механічні показники тканини синтетичної для виготовлення сорочки.  **Додаток Б Таблиця Б.3.** Основні хімічні та фізико-механічні показники тканини синтетичної для виготовлення брюк. **Додаток Б Таблиця Б.4.** Хімічні та фізико-механічні показники стрічки еластичної посиленої.  **Додаток Б Таблиця Б.5.** Фізико-механічні показники застібки-блискавки нероз’ємної, відповідно вимог ТО 1811.40108578-302:2020 зі змінами №2 | Експертний висновок або сертифікат відповідності та протокол випробувань на вироби, на відповідність до ТО 1811.40108578-302:2020 зі змінами №2, видані ДНДІ МВС України, або іншим акредитованим органом сертифікації, виданий на ім’я Учасника або виробника (при наявності договору між Учасником та виробником).  Протокол випробувань Таб. Б2, Б3, Б4, Б5 виданий на відповідність до ТО 1811.40108578-302:2020 зі змінами №2, (належним чином завірений), виданий акредитованим органом або акредитованими лабораторіями, які акредитовано Національним агентством з акредитації України.  У разі, якщо Учасник у складі своєї пропозиції подає вищезазначені документи, що видані іншій юридичній або фізичній особі, у такому випадку Учаснику необхідно надати документальне підтвердження наявності правовідносин в Учасника з такою особою (копія договору, гарантійного листа або іншого документу) стосовно отримання (придбання, використання тощо) текстильних матеріалів, що є предметом проведення таких випробувань. |
| 2 | Фуфайка з короткими рукавами чорного кольору | Фуфайки виконані із бавовняного гладкофарбованого трикотажного полотна чорного кольору. Фуфайки виготовляються згідно ТО 14.1-40108578-006:2016 та зразку-еталону | Експертний висновок або сертифікат відповідності та протокол випробувань на вироби, на відповідність до ТО 14.1-40108578-006:2016, видані ДНДІ МВС України або іншим акредитованим органом сертифікації, видані на ім’я Учасника, або виробника (при наявності договору між Учасником та виробником).  Протокол випробувань на сировину виданий на відповідність до ТО 14.1-40108578-006:2016, виданий акредитованим органом, або акредитованими лабораторіями, які акредитовано Національним агентством з акредитації України.  У разі, якщо Учасник у складі своєї пропозиції подає вищезазначені документи, що видані іншій юридичній або фізичній особі, у такому випадку Учаснику необхідно надати документальне підтвердження наявності правовідносин в Учасника з такою особою (копія договору, гарантійного листа або іншого документу) стосовно отримання (придбання, використання тощо) текстильних матеріалів, що є предметом проведення таких випробувань. |
| 3 | Сорочка трикотажна з коротким рукавом темно-синього кольору з шевроном Поліція та Поліція охорони з погонами | Показники гладкофарбованого кулірного однолицьового трикотажного синтетичного полотна типу «Coolpass» для виготовлення сорочки трикотажної Тип II  Сорочки виготовляються згідно ТО 1833.40108578-401-2020 зі змінами та зразку-еталону | Експертний висновок або сертифікат відповідності та протокол випробувань на вироби, на відповідність до ТО 1833.40108578-401-2020 зі змінами, видані ДНДІ МВС України або іншим акредитованим органом сертифікації, видані на ім’я Учасника або виробника (при наявності договору між Учасником та виробником).  Протокол випробувань на тканину виданий на відповідність до ТО 1833.40108578-401-2020 зі змінами, видані акредитованим органом або акредитованими лабораторіями, які акредитовано Національним агентством з акредитації України.  У разі, якщо Учасник у складі своєї пропозиції подає вищезазначені документи, що видані іншій юридичній або фізичній особі, у такому випадку Учаснику необхідно надати документальне підтвердження наявності правовідносин в Учасника з такою особою (копія договору, гарантійного листа або іншого документу) стосовно отримання (придбання, використання тощо) текстильних матеріалів, що є предметом проведення таких випробувань. |
| 4 | Кепі з кокардою темно-синього кольору | Тканина змішана (сировинний склад: бавовна, не менше – 50 %; поліефір,  не більше – 50%, поверхнева щільність (220 – 240) г/м2) відповідно до ТО 1844.40108578-101:2020 Додаток Б (таб Б1) | Експертний висновок або сертифікат відповідності та протокол випробувань на вироби, на відповідність до ТО 1844.40108578-101:2020, видані ДНДІ МВС України або іншим акредитованим органом сертифікації, видані на ім’я Учасника, або виробника (при наявності договору між Учасником та виробником).  Протокол випробувань на тканину виданий на відповідність до ТО 1844.40108578-101-2020 зі змінами, видані акредитованим органом або акредитованими лабораторіями, які акредитовано Національним агентством з акредитації України.  У разі, якщо Учасник у складі своєї пропозиції подає вищезазначені документи, що видані іншій юридичній або фізичній особі, у такому випадку Учаснику необхідно надати документальне підтвердження наявності правовідносин в Учасника з такою особою (копія договору, гарантійного листа або іншого документу) стосовно отримання (придбання, використання тощо) текстильних матеріалів, що є предметом проведення таких випробувань. |
| 5 | Шапка флісова з кокардою | Шапка комбiнована з трикотажного начісного полотна типу «флiс» (далi - флiс) на пiдкладцi iз шаром утеплювача та трикотажного еластичного полотна темно-синього кольору відповідно до ТО 1844.40108578-102:2020 зі змінами, (додаток Б, таб. Б 1,2) | Учасник повинен надати експертний висновок або сертифікат відповідності та протокол випробувань на вироби, на відповідність до ТО 1844.40108578-102:2020 зі змінами, видані ДНДІ МВС України або іншим акредитованим органом сертифікації, видані на ім’я Учасника, або виробника (при наявності договору між Учасником та виробником).  Протокол випробувань на сировину виданий на відповідність до ТО 1844.40108578-102:2020 зі змінами, виданий акредитованим органом, або акредитованими лабораторіями, які акредитовано Національним агентством з акредитації України.  У разі, якщо Учасник у складі своєї пропозиції подає вищезазначені документи, що видані іншій юридичній або фізичній особі, у такому випадку Учаснику необхідно надати документальне підтвердження наявності правовідносин в Учасника з такою особою (копія договору, гарантійного листа або іншого документу) стосовно отримання (придбання, використання тощо) текстильних матеріалів, що є предметом проведення таких випробувань. |
| 6 | Куртка спеціальна з шевроном Поліція та Поліція охорони з погонами | Тканина плащова з мембранним покриттям армована комбінованого переплетення типу «Ріпстоп», розмір клітини армуючої структури (1,5х1,5) ±0,5) мм (сировинний склад: поліефір – 100 %, поверхнева щільність не менше 170 г/м²) відповідно вимог ТО 1822.40108578-201:2020 (Додаток Б, таб. Б 1-Б5) | Експертний висновок або сертифікат відповідності та протокол випробувань на вироби, на відповідність до ТО 1822.40108578-201:2020, видані ДНДІ МВС України або іншим акредитованим органом сертифікації, видані на ім’я Учасника або виробника (при наявності договору між Учасником та виробником).  Протокол випробувань Додаток Б таб Б1-Б5, виданий на відповідність до ТО 1822.40108578-201:2020, виданий акредитованим органом або акредитованими лабораторіями, які акредитовано Національним агентством з акредитації України.  У разі, якщо Учасник у складі своєї пропозиції подає вищезазначені документи, що видані іншій юридичній або фізичній особі, у такому випадку Учаснику необхідно надати документальне підтвердження наявності правовідносин в Учасника з такою особою (копія договору, гарантійного листа або іншого документу) стосовно отримання (придбання, використання тощо) текстильних матеріалів, що є предметом проведення таких випробувань. |
| 7 | Костюм (сорочка та брюки) літній для персоналу воєнізованої охорони з шевронами та нашивками Воєнізована охорона | Сорочка та брюки з тканини чорного кольору, що виготовлена у відповідності із ДСТУ ГОСТ 21790:2008 «Тканини бавовняні і змішані для одягу. Загальні технічні умови» (арт. 3436, арт. 3070 або еквівалент) | Сертифікати відповідності та копії протоколів випробувань на виріб, виданих акредитованими лабораторіями (або акредитованим органом з оцінки відповідності), що засвідчують відповідність основного матеріалів Товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі, на основний матеріал (сировинний склад, поверхнева щільність, розривне навантаження, стійкість пофарбування до дії: прання, сухого тертя, мокрого тертя.). Протоколи випробувань повинні містити інформацію про артикул (назва, тип, тощо) та виробника матеріалів.  У разі, якщо Учасник у складі своєї пропозиції подає вищезазначені скановані копії протоколів випробувань виданих іншій юридичній або фізичній особі, у такому випадку Учаснику необхідно надати документальне підтвердження наявності правовідносин в Учасника з такою особою (копія договору, гарантійного листа або іншого документу) стосовно отримання (придбання, використання тощо) текстильних матеріалів, що є предметом проведення таких випробувань. |
| 8 | Сорочка чорного кольору з короткими рукавами для персоналу воєнізованої охорони з шевронами та нашивками Воєнізована охорона | Тканина сорочкова чорного кольору (сировинний склад: поліестер – 65%, віскоза – 35%; поверхнева щільність –165-175 г/м²; полотняний тип переплетення, з незминальною обробкою) |
| 9 | Кепі чорного кольору для персоналу воєнізованої охорони з кокардою | Кепі з тканини чорного кольору, що виготовлена у відповідності із ДСТУ ГОСТ 21790:2008 «Тканини бавовняні і змішані для одягу. Загальні технічні умови» (арт. 3436, арт. 3070 або еквівалент) |
| 10 | Шапка зимова трикотажна для персоналу воєнізованої охорони | Напіввовняна пряжа чорного кольору, 32/2 текс, 30% вовна, 70% ПАН |
| 11 | Куртка зимова для персоналу воєнізованої охорони з шевронами та нашивками воєнізована охорона | Куртка зимова з плащової тканини чорного кольору, що виготовлена у відповідності із ТУ У 13.2-00306851-005:2019 (арт. 2701, арт. 3055 або еквівалент) |

**Загальні вимоги до товару та вимоги щодо документального підтвердження учасником відповідності якості запропонованого ним товару:**

*(\*Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку або гарантійний лист)*

1) Товар повинен бути новим, таким, що не був у вжитку, та поставлятися в неушкодженій упаковці, що забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

2) Вимоги екологічної безпеки. Безпека використання виробу гарантується дотриманням вимог нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення виробу або на виріб в цілому. Виріб не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє природне середовище.

3) Учасник у складі пропозиції надає документ, складений у довільній формі, де вказує інформацію щодо гарантійного строку на запропонований ним товар, але який має становити не менше 6 місяців з дати початку експлуатації.

4) Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист, в якому Учасник гарантує поставити Замовнику Товар (із обов’язковим зазначенням в ньому найменування запропонованого Товару), що буде вироблено саме з тих матеріалів, скановані копії протоколів випробувань (досліджень) яких завантажено до електронної системи закупівель.

5) Товар повинен поставлятись новим та цілком відповідати затвердженим моделям, нормативно-правовим і нормативно-технічним документам і виготовлятись із затверджених основних та допоміжних матеріалів з дотриманням технології виробництва та мати товарний вигляд. Витрати на маркування товару, пакування, транспортні послуги та інші витрати учасника з поставки товару та виконання інших зобов’язань за договором здійснюються за рахунок учасника.

6) Запропоновані товари, враховуючи, що в Україні забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у: громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь.

7) Учасник, з найбільш економічно вигідною пропозицією, має надати зразок Товару в одному екземплярі протягом 2-х робочих днів від дати визнання його Переможцем, який скріплено ярликом з відміткою ДНДІ МВС України або акредитованого органу щодо відповідності зразка Товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі, та вимогам нормативно-технічної документації, разом з конфекційною картою із зазначенням усіх матеріалів, у тому числі артикулу (назва, тип, тощо) та виробника матеріалу, із яких виготовлений зразок Товару.

8) Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про те, що система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) з обов’язковим наданням копії чинного підтверджуючого документу дійсного на момент подачі тендерної пропозиції.

Зразок Товару разом з конфекційною картою Учасник відправляє Замовнику за свій рахунок за адресою, яка буде надана Замовником безпосередньо перед відправкою зразків. Зразок Товару повинен надаватись у поліетиленовому пакеті або в коробці з ярликом Учасника, на якому зазначаються реквізити Учасника (найменування, місцезнаходження), найменування виробника Товару та найменування предмету закупівлі. Передача зразку та конфекційної карти здійснюється згідно накладної, акту приймання-передачі або іншого документу, що підтверджує передачу зразків Товару Замовнику.

\* Зразок-еталон предмета закупівлі (**предмети** **однострою поліцейських)** знаходиться в ДНДІ МВС України. З усіх питань, пов’язаних з ознайомленням зі зразком-еталоном предмету закупівлі звертатися до відділу розроблення та вдосконалення форми одягу науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу ДНДІ МВС України (м. Київ, вул. Довнар-Запольського, буд. 8), телефон (044) 224-51-46, (067) 264-94-94.

*Учасник, який погоджується з умовами та вимогами щодо поставки даного товару, підписує дані технічні вимоги та подає в складі своєї пропозиції.*

***Якщо Учасник не в змозі виконати вимоги, які визначені Замовником в цьому додатку до Тендерної документації, пропозиція відхиляється на підставі підпункту 2 пункту 44 Особливостей, а саме:***

***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей.***