Додаток № 1

Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі

Код ДК 021:2015 - 44480000-8  Протипожежне обладнання різне

| № лоту | Найменування товару | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напірний рукав пожежний 51мм 20 м без голівок | Шланг/рукав напірний для пожежогасіння, білий, Тканина ткана з виготовлений з високоміцного поліестеру нитка основи: біла, потрійне кручення (3*1100 дтекс), ідентифікаційні смуги; Внутрішній шар із EPDM (Етилен-пропіленовий каучук); Гума, холодна гнучкість, також підходить для гарячої води, товщина стінки 2 мм; Вага 300 гр.на метр погонний; Відмінна стійкість до морської води, хімічним речовинам, УФ-випроміненню, озону; Робочий тиск 16 бар. Максимальний робочий тиск 20 бар. Розривний тиск 60 бар; Країна виробник – Німеччина; Відповідність DIN 14811. |

Якість рукавів пожежних повинна відповідати вимогам держаних стандартів України за показниками: зовнішній вигляд, стійкість рукава до дії робочого гідравлічного тиску, розривного тиску та стійкість до стирання.

Крім того, рукава повинні бути без попередньої експлуатації (нові), запаковані у непошкоджену упаковку, мати гарантійний талон, містити заводське маркування та виготовлені не раніше січня 2022 року.

Переможець тендерної процедури, на вимогу Замовника в 3-х денний термін, повинен надати зразок запропонованого товару для звірки при поставці та можливого випробування. Зразок по кількості враховується до поставки при підтвердження якості та технічних вимог.

Гарантійний термін зберігання рукавів - не менше 24 місяців з моменту виготовлення.

Гарантійний термін експлуатації рукавів - не менше 12 місяців у межах терміну зберігання.

Учасник повинен надати копії документів, що засвідчують якість та безпеку запропонованого товару, а саме:

Копії протоколів випробувань на рукави пожежні щодо відповідності заявленим характеристикам та вимогам ДСТУ 9069:2021 «Протипожежна техніка, Рукави пожежні плоскоскладані для пожежно-рятувальних автомобілів. Загальні вимоги та методи випробування», виданого акредитованою лабораторією ІДУ НД ЦЗ.