Додаток 2

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Євроконтейнери для твердих побутових відходів ємністю 1,1 м.куб.

(ДК 021:2015:44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску)

| Кількість | 12 (дванадцять) штук |
| --- | --- |
| Матеріал | Кришка та контейнер гарячеоцинковані методом повного занурення у ванну у відповідності до стандарту ISO 1461:2009 |
| Відповідність євростандартам | Відповідність стандартам: ДСТУ 8476:2015, EN 840-3 |
| Номінальна ємкість | Не менше 1,1 м3 (1100 л.) |
| Вага контейнера | До 125 кг |
| Загальна вантажопідйомність | Не менше 500 кг |
| Корпус контейнера | Товщина сталі повинна бути не менше 1,25 мм |
|  | Технологія виготовлення має передбачати наявність ребер жорсткості виконаних методом глибокого штампування, що забезпечує додаткову міцність контейнера |
|  | Днище контейнера повинно бути обладнане отвором з кришкою для видалення вологи і дезінфікуючих розчинів при санобробці |
|  | Контейнер повинен бути обладнаний кронштейнами захвату, боковими ручками та кронштейнами відкриття кришки |
|  | Для забезпечення належної жорсткості вузол кронштейну захвату, підйому та вивантаження контейнера має бути виконана методом багаторівневого штампування з металу. |
|  | Корпус контейнера має бути виготовлений із суцільного листа металу, дно заокруглене, боковини кріпляться до корпусу методом зварювання суцільним зварним швом |
| Колеса | Контейнер має бути обладнаний чотирма самонаправляючими колесами діаметром не менше 200 мм, два з яких із гальмами, вантажопідйомність коліс – не менше 250 кг, диски коліс та кріплення - сталеві |
|  | Повинні бути посилені кронштейни опори коліс |
| Кришка | Наявність пружинних механізмів та фіксаторів в двох положеннях, кришка повинна бути обладнана гумовою прокладкою для захисту від проникнення води і травмування рук |
|  | Пружинні елементи відкривання/закривання кришки контейнера повинні бути захищені з метою забезпечення безпеки в процесі експлуатації та обслуговування контейнера |
|  | Важелі кріплення кришок контейнерів повинні бути виготовлені з цільного металу шляхом штампування з ребрами жорсткості, без наявності будь-яких зварювальних швів для забезпечення безпеки під час навантаження відходів та усунення травматизму обслуговуючого персоналу |
|  | Механізми відкривання/закривання кришки повинні кріпитися до корпусу контейнера методом зварювання для надійної та довготривалої експлуатації |
| Рік виробництва | 2022 р. |

- Запропонований товар повинен бути новим (не бути таким, що вживався чи експлуатувався).

- Товар повинен відповідати вимогам  охорони праці, екології та пожежної безпеки.

- Гарантійні вимоги:

- Учасник гарантує якість товару, що зазначений в документах виробника. Гарантійний термін експлуатації розповсюджується на всю продукцію та всі її складові.

- Учасник гарантує обслуговування протягом гарантійного терміну, що становить не менше 2 роки з дати поставки товару.

- Протягом гарантійного терміну Замовник може звернутись до Учасника з приводу неналежної якості товару, а останній зобов'язаний безоплатно замінити товар неналежної якості на товар належної якості, в разі якщо втрата працездатності товару не пов’язана з порушенням Замовником правил експлуатації та зберігання товару.

- Місце поставки товарів: територія міського комунального підприємства «Житловик», вул. Грушевського,6 м.Мостиська, Яворівський район, Львівська обл., Україна, 81300. Поставка товару здійснюється транспортом за рахунок Учасника.

- Строк поставки товарів: до 31.10.2022 р. в повному обсязі (12 шт.).

- Разом з товаром Учасник надає Замовнику наступні документи:

- видаткові накладні на товар;

- інструкцію з експлуатації (українською мовою);

- сертифікат якості;

- гарантійний лист;

- інші супроводжувальні документи для належного використання та обслуговування.

- Учасник відповідає за одержання всіх необхідних документів, сертифікатів на товар, який пропонується постачати за договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни закупівлі чи визнання закупівлі такою, що не відбулася).