# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Фарба водно-дисперсійна, код 44810000-1 «Фарби» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. виміру | Кількість | Виробник товару або торговельна марка товару** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фарба водно-дисперсійна акрилова, біла, для стелі та стін | кг | 15 582 | ** | *** |
| 2 | Фарба водно-дисперсійна акрилова, біла, фасадна | кг | 11 732 | ** | *** |
|  | Всього: | кг | 27 314 |  |  |

Технічні та якісні характеристики

- Основні характеристики товару:

1.1. Товар (позиція 1):

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній вигляд плівки | після висихання фарба утворює плівку з рівною однорідною матовою поверхнею, стійку до мокрого стирання |
| 2 | Колір плівки фарби | білий |
| 3 | Час висихання до ступеню 3 (умови випробовування: навантаження 200 г), при температурі (20±2) ºС, год | ______(чітко зазначається учасником час висихання, який повинен бути не більше 1 год) |
| 4 | В'язкість по віскозиметру Брукфільда, сР | _______(зазначається учасником величина в’язкості, яка повинна бути не менше 10000 сР) |
| 5 | Водневий показник, рH | _____(зазначається учасником величина водневого показника, яка повинна бути в межах від 7,5 рH до 9,5 рH) |
| 6 | Ступінь перетиру, мкм | _____(зазначається учасником величина ступеню перетиру, яка повинна бути не більше 30 мкм) |
| 7 | Покривність висушеної плівки, г/м² | _____(зазначається учасником величина покривності висушеної плівки, яка повинна бути не більше 150 г/м²) |
| 8 | Стійкість плівки до статичного впливу води при температурі (20±2) ºС, год | ____ (зазначається учасником величина стійкості плівки до статичного впливу води, яка повинна бути не менше 24 год) |
| 9 | Масова частка нелетких речовин, % | ____ (зазначається учасником масова частка нелетких речовин, яка повинна бути в межах від 50% до 60%) |

1.2. Товар (позиція 2):

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній вигляд плівки | після висихання фарба утворює плівку з рівною однорідною матовою поверхнею, стійку до мокрого стирання |
| 2 | Колір плівки фарби | білий |
| 3 | Час висихання до ступеню 3 (умови випробовування: навантаження 200 г), при температурі (20±2) ºС, год | ____ (чітко зазначається учасником час висихання, який повинен бути не більше 1 год) |
| 4 | В'язкість по віскозиметру Брукфільда, сР | _____ (зазначається учасником величина в’язкості, яка повинна бути не менше 15000 сР) |
| 5 | Водневий показник, рH | _____(зазначається учасником величина водневого показника, яка повинна бути в межах від 8,0 рH до 10,0 рH) |
| 6 | Ступінь перетиру, мкм | ____ (зазначається учасником величина ступеню перетиру, яка повинна бути не більше 30 мкм) |
| 7 | Покривність висушеної плівки, г/м² | _____(зазначається учасником величина покривності висушеної плівки, яка повинна бути не більше 150 г/м²) |
| 8 | Cтійкість плівки до статичного впливу води при температурі (20±2) ºС, год | _____ (зазначається учасником величина стійкості плівки до статичного впливу води, яка повинна бути не менше 24 год) |
| 9 | Масова частка нелетких речовин, % | ____ (зазначається учасником масова частка нелетких речовин, яка повинна бути в межах від 50% до 65%) |

2. Умови поставки товару:

2.1. Паковання товару забезпечує його збереження від пошкоджень тари, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2. Товар постачається на піддонах, в нових відрах під кришкою-пломбою виробника, з нанесенням маркування, що містить:

• найменування товару;

• найменування виробника;

• дату виготовлення;

• номер партії;

• масу нетто;

• масу брутто.

2.3. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше 2023 року.

2.4. Товар постачається за попереднім замовленням Замовника.

2.5. Товар (партія товару) супроводжується копією(ями) документа(ів) виробника(ів), що засвідчує(ють) якість товару: по позиції 1 - ________, по позиції 2 - ________ (зазначається учасником по кожній позиції вид документа виробника(ів) (один або декілька), який(і) буде(уть) наданий(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком:  паспорт, паспорт якості, сертифікат якості).

Документ(и), що засвідчує(ють) якість товару, містить(ять) наступну інформацію:

- найменування товару;

- найменування виробника;

- дату виготовлення;

- номер партії;

- основні характеристики товару, зазначені в пункті 1 цієї технічної специфікації по відповідній позиції.

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить: _____ місяців з дати поставки товару Замовнику.

Примітка: учасником чітко зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання технічної специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку, артикул тощо), що пропонується до постачання.

** Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка товару.

*** Зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).