Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

«Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 44110000-4 Конструкційні матеріали (Збірні панельні огорожі)»

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | Технічні, якісні характеристики товару | Фото зразок | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стовпчик гладкий, армований, цементовий на 4.0 плити з двома пазами (цемент марки М500) | Висота – 270 см Ширина 14 см. Товщина – 14 см |  | шт | 60 |
|  | Стовпчик гладкий, армований, цементовий на три плити з двома пазами (цемент марки М500) | Висота – 215 см Ширина 14 см. Товщина – 14 см |  | шт | 60 |
|  | Стовпчик гладкий, армований, цементовий на одну плити з двома пазами (цемент марки М500) | Висота – 100 см Ширина 14 см. Товщина – 14 см |  | шт | 118 |
| 2 | Плита (цегла фагот), армована, цементова (цемент марки М500) | Висота – 50 см Ширина - 200 см. |  | шт | 932 |
| 3 | Плита фігурна (цегла фагот), армована, цементова (цемент марки М500 | Висота – 50 см Ширина - 200 см. |  | шт | 471 |

1. Розміри плити 2000мм*500мм.

2. Плити та стовпи для огорожі повинні бути виготовлені з цементу марки ПЦІІ/А-Ш 500 Р-H/Dyckerhoff, використання цього цементу має бути підтверджене документально (підтвердити шляхом надання податкової накладної на придбання цементу для виробництва плит, стовпів). Залізобетонні плити та стовпи повинні бути вистояні не менше 25 діб від моменту виробництва.

3. Глухі плити повинні мати візерунок цегла та повністю відповідати рисунку на фото.

4. Глухі плити повинні бути армовані по площі всієї плити сіткою 100мм*200мм*3мм (придбання сітки повинно бути підтверджено документально).

5. Верхня плита має бути відкрита з візерунком цегли та повністю має відповідати малюнку на фото.

6. Верхні плити мають бути армовані спеціальним зварним каркасом з проволоки ВР-5 (придбання проволоки ВР-5 має бути підтверджено документально).

7. При встановленні залізобетонної огорожі підрядник має використовувати цемент марки ПЦІІ/ А-Ш 400 Р-H/Dyckerhoff(придбання цементу має бути підтвердженно  податковою накладною)

9. Стовпи для огорожі повинні бути виготовлені з цементу марки ПЦІІ/ А-Ш 500 Р-H/Dyckerhoff та армовані спеціальним зварним каркасом з арматури ВР-5.

10. Вироби з бетону (плити та стовпи) повинні мати Сертифікат відповідності та Протокол Випробувань до нього.

11. Залізобетонні вироби повинні мати Сертифікат Відповідності та Протокол випробувань до нього.

* Всі посилання в даній тендерній документації на виробника, торгівельну марку, тощо вживаються у значенні «(виробник, торгівельна марка, тощо) або еквівалент».