Додаток №1

Технічні (якісні) та кількісні вимоги

Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установа, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11),
ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

| Найменування послуг | Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установа, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» |
| --- | --- |
| Одиниця виміру | шт. |
| Обсяг надання послуг | 1 |
| Місце надання послуг | вул. Віталія Матусевича, 11, навчальний корпус №1 |
| Строк надання послуг | до 20 вересня 2022 року |
| Технічні (якісні) вимоги до надання послуг |
| Підрядник зобов’язується виконати заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установа, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11). Роботи виконуються з використанням матеріалів та устаткування Учасника. Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт за предметом закупівлі, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені в Україні. Для підтвердження можливості вчасного та належного виконання робіт за предметом закупівлі, пропозиція повинна містити інформаційну довідку, складену в довільній формі, щодо фінансової спроможності учасника закупівлі необхідних товарів та матеріалів для надання послуг за предметом закупівлі. Також учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо використання матеріалів з зазначеними характеристиками (назва матеріалу та характеристики) та сертифікати якості на матеріали та відповідності їх санітарно-гігієнічним вимогам (кольорові). Характеристики матеріалу для відновлення сходів Перший шар: Товщина шару за одне нанесення: 10-100 мм Армована мікроволокнами Крупність заповнювача не більше 2,5 мм Термін придатності розчину не менше 30 хв Границя міцності на стиск через 3 доби не менше 15 МПа Границя міцності на стиск через 28 діб не менше 35 МПа Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб не менше 5,0 МПа Морозостійкість не менше 75 циклів Усадка не більше 1,2 мм/м Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах не менше 2,0 МПа Другий шар: Товщина шару за одне нанесення: 5-30 мм Армована мікроволокнами Крупність заповнювача не більше 1,25 мм Термін придатності розчину не менше 30 хв Границя міцності на стиск через 3 доби не менше 6 МПа Границя міцності на стиск через 28 діб не менше 30 МПа Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб не менше 5,0 МПа Морозостійкість не менше 75 циклів Усадка не більше 1,2 мм/м Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах не менше 2,0 МПа Третій шар: Товщина шару за одне нанесення: до 5 мм Армована мікроволокнами Крупність заповнювача не більше 0.5 мм Термін придатності розчину не менше 30 хв Границя міцності на стиск через 3 доби не менше 6 МПа Границя міцності на стиск через 28 діб не менше 30 МПа Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб не менше 5,0 МПа Морозостійкість не менше 75 циклів Усадка не більше 1,2 мм/м Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах не менше 2,0 МПа З метою одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та підписання Договору, учаснику необхідно, до закінчення періоду прийому пропозицій, обстежити місце надання послуг (об’єкт) у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00, виконати необхідно огляд об’єкту та подати в складі пропозиції довідку або акт про огляд об`єкту за підписом представника Замовника та датою відвідування об`єкта. Витрати пов’язані з такими відвідуваннями та отриманням інформації покладаються на учасника. В вартість пропозиції повинні бути включені всі необхідні для монтажу матеріали та послуги (розвантаження, завантаження, перевезення, прибирання сміття тощо). Строк гарантії на результат наданих послуг – від 3 років, про що учасник в складі своєї тендерної пропозиції надає (у довільній формі) лист-гарантію. Також, для підтвердження відповідності пропозиції зазначеному у цьому додатку технічному завданню учасник у складі пропозиції повинен надати кошторисну документацію, яка повинна бути підписана учасником/уповноваженою особою учасника та оформлена із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення для складання кошторисної документації згідно вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.07.2013 № 293, виконана інженером-кошторисником відповідної кваліфікації, зокрема: Дефектний акт; Договірна ціна (динамічна), завірена печаткою інженера-кошторисника; Пояснювальна записка; Локальний кошторис, завірений печаткою інженера-кошторисника; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису; Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису; У разі надання калькуляції з урахування всіх витрат учасником додатково має бути наданий розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів; Календарний графік виконання робіт. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником в порядку ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі» та умов оголошення про проведення спрощеної закупівлі. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі (обладнання, матеріали та комплектуючи), містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Учасник в пропозиції повинен надати порівняльну таблицю з відповідними (без відхилень) технічними характеристиками матеріалу для відновлення сходів, який учасник пропонує використовувати при виконання поточного ремонту, з зазначенням марки матеріалу та виробника. На разі відсутності будь якого з документів, що вимагається Замовником, учасник подає обґрунтоване письмове пояснення щодо причин відсутності документів. |
| Умови оплати |
| Розрахунок проводиться за умови, якщо послуги надані належним чином, в повному обсязі і в погоджений термін. Оплата здійснюється у національній валюті України – гривня в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Умови оплати робіт підтверджуються актами прийняття наданих послуг (виконаних робіт) за формою КБ-2в, КБ-3. |

Обсяг робіт за предметом закупівлі:

| № з/п | Найменування робіт i витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очищення старої фарби шліфмашинкою з використанням алмазных фрез. | 100 м2 | 2,19 |
| 2. | Гідрофобізація бетонних поверхонь; | 100 м2 | 2,19 |
| 3. | Ремонт бетонних поверхонь сходів полімерними сумішами | 100 м2 | 1,7 |
| 4. | Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю | 100 м2 | 2,19 |
| 5. | Улаштування антиковзних накладок | 100 м | 0,3 |