**Додаток №3**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

з технічними та іншими вимогами Замовника

**Брикети торфові для ОЗЗСО «Любешівський ліцей» та філій ОЗЗСО «Любешівський ліцей» на 2022 рік - ДК:021:2015 - 09110000-3 -Тверде паливо**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Вимоги** | **Кількість** |
| 1. | Брикети торфові для ОЗЗСО «Любешівський ліцей» та філій ОЗЗСО «Любешівський ліцей» на 2022 рік ДК:021:2015 - **09110000-3 -**Тверде паливо | тонна | **Відповідність наступним технічним характеристикам:**   * Стандартні розміри, згідно ДСТУ 2042-92, орієнтовно ***180x70x35,*** * вологість - до 20 %, * зольність - до 23 %, * теплота згорання: не менше 3580 Ккал/кг, не більше 5760 Ккал/кг; * механічна міцність - не нижче 94%, * масова доля дрібної фракції (шматки розміром не менше 25 мм) - не більше 6%. | **139** |

**З метою забезпечення відповідності пропозиції учасника предмету закупівлі, учасник зобов’язаний надати в підтвердження технічних вимог наступні документи:**

* лист торфовидобувного підприємства та/або виробника брикетів торф’яних про гарантію відвантаження вказаної у пропозиції кількості торфобрикету учаснику закупівлі.
* ***Учасник*** повинен підтвердити наявність договірних відносин з торфовидобувним підприємством та/або виробника брикетів торф’яних або будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та відвантаження брикетів торфових до кінця 2022 року (не вимагається для учасників, що є торфовидобувними підприємствами та/або виробникам брикетів торфових, **за умови надання у складі тендерної пропозиції документального підтвердження такого статусу**), шляхом подання у складі пропозиції сканованої та завіреної копії оригіналу або нотаріально завіреної копії договору щодо відвантаження брикетів торфових (купівлі-продажу, поставки, тощо) на користь такого учасника (господарський договір, що за своєю формою відповідає вимогам частини першої статті 181 Господарського кодексу України), в тому числі брикетів торф’яних із якісними вимогами, які встановлені у тендерній документації.
* сертифікат системи управління якості ISO 9001:2015 виробника товару (якщо учасник є виробником предмету закупівлі) або постачальника (якщо учасник не є виробником) (скановану кольорову копію з оригіналу).
* завірені виробником товару копії протоколу випробувань на торфобрикет, завірені виробником товару копії протоколу на відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки, лист від виробника товару, що надає згоду учаснику використовувати протокол випробувань на торфобрикет та протокол на відповідність продукції критеріям радіаційної безпеки.
* ***Учасник*** визначає ціни на товари і послуги, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, зважування, страхування товару, податків та зборів, що сплачуються або мають сплачені, усіх інших витрат.
* **Спосіб доставки**: автотранспортом постачальника.

Товар необхідно поставляти партіями та за заявками замовника за адресами, згідно **додатку 5** до тендерної документації у термін, що не перевищує 3 (три) робочі дні від моменту подачі заявки на поставку товару Замовнику за конкретною адресою Постачальником протягом терміну дії Договору, про що **у складі тендерної документації необхідно надати гарантійний лист.**

Підписуючи та завантажуючи Додаток 2 до тендерної документації, учасник погоджується поставляти товар з технічними характеристиками, вказаними в тендерній документації та зобовʼязується дотримуватись заходів із захисту довкілля.

*Учасник: Підпис П.І.Б.*