СОРОЧКА ТРИКОТАЖНА

З КОРОТКИМИ РУКАВАМИ

ТЕХНІЧНИЙ  ОПИС

ТО 1833.40108578-401:2020 (зі змінами)

ВСТУП

Цей технічний опис (далі – ТО):

– поширюється на сорочку трикотажну з короткими рукавами для поліцейських Національної поліції України, що виготовляється із трикотажного полотна темно-синього, сірого, білого кольорів та кольору хакі (далі за текстом – «сорочка трикотажна»);

– використовується у Національній поліції та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Національній поліції предметів однострою поліцейських;

– є обов’язковим щодо дотримання вимог при виготовленні сорочок трикотажних для поліцейських і керівним при прийманні готової продукції даного асортименту;

– не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і поширений організаціями або приватними особами без дозволу Національної поліції.

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Сорочка трикотажна за розмірами, асортиментом матеріалів, зовнішнім виглядом та якістю виготовлення повинна відповідати вимогам цього технічного опису, основам промислових методів повузлової обробки одягу та зразку-еталону, затвердженому в установленому порядку.

1.1. Основні параметри та розміри

1.1.1. Сорочки трикотажні за розмірами повинні виготовлятися на типові фігури четвертої повнотної групи, що наведені в таблицях 1 – 3 цього технічного опису.

# Таблиця 1 – Зрости типових фігур

| Зріст типової фігури, см | Інтервал зросту, см | Умовний зріст |
| --- | --- | --- |
| 158, 164 | Від 155 до 167 включно | 1 – 2 |
| 170, 176 | Понад 167 до 179 включно | 3 – 4 |
| 182, 188 | Понад 179 до 191 включно | 5 – 6 |
| 194, 200 | Понад 191 до 203 включно | 7 – 8 |

# Таблиця 2 – Розміри типових фігур

| Обхват грудей типової фігури, см | Інтервал обхвату грудей, см | Умовний розмір |
| --- | --- | --- |
| 88, 92 | Від 86 до 94 включно | 44 – 46 |
| 96, 100 | Понад 94 до 102 включно | 48 – 50 |
| 104, 108 | Понад 102 до 110 включно | 52 – 54 |
| 112, 116 | Понад 110 до 118 включно | 56 – 58 |
| 120, 124 | Понад 118 до 126 включно | 60 – 62 |
| 128, 132 | Понад 126 до 134 включно | 64 – 66 |

Таблиця 3 – Розміри типових фігур за повнотними групами

| Номер повнотної групи | Обхват грудей, см |
| --- | --- |
|  | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
|  | Обхват талії, см |
| 4 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |

1.1.2. Сорочки трикотажні інших розмірів, зростів та повнотних груп повинні виготовлятися за вимогою замовника. Відсоткові співвідношення розмірів встановлюються замовником.

1.2. Зовнішній вигляд

Сорочка трикотажна виготовляється з гладкофарбованого кулірного однолицьового трикотажного полотна комбінованого переплетення типу «піке» темно-синього, сірого, білого кольорів та кольору хакі.

1.2.1. Сорочка трикотажна Тип I виготовляється із трикотажного бавовняного полотна. Сорочка трикотажна Тип II виготовляється із трикотажного синтетичного полотна типу «Coolpass».

1.2.2. Сорочка трикотажна Тип I (рис. 1), Тип II (рис. 2), прямого силуету.

Пілочка суцільно викроєна із застібкою до рівня лінії грудей на три наскрізні петлі та три ґудзика.

Розріз під застібку пілочки довжиною (15,0 ± 0,5) см у готовому вигляді оброблено планками шириною (3,2 ± 0,2) см у готовому вигляді.

Вздовж нижнього краю застібки настрочено хомутик довжиною (3,3 ± 0,2) см та шириною (0,8 ± 0,2) см у готовому вигляді.

На праву сторону пілочки нанесено напис «ПОЛІЦІЯ» (рис. 3) довжиною (11,5 ± 0,2) см та шириною (3,5 ± 0,2) см на відстані (4,0 ± 0,2) см від краю планки застібки.

Спинка суцільно викроєна подовжена з написом «ПОЛІЦІЯ» (рис. 4) довжиною (28,5 ± 0,3) см та шириною (6,5 ± 0,2) см, розміщено на відстані (12,0 ± 0,5) см від шва вшивання коміра в горловину спинки посередині.

На ділянці плечових швів оброблено прорізну кишеню з листочкою довжиною (3,8 ± 0,3) см та шириною (1,0 ± 0,2) см у готовому вигляді. Відстань від шва вшивання коміра у горловину до кишені – (4,8 ± 0,3) см, глибина кишені (6,0 ± 0,5) см.

Рукави вшивні одношовні, короткі. На рукавах настрочено платформи із контактного петельного полотна (рис. 5):

- на відстані (2,0 ± 0,2) см від найвищої точки окату рукава у формі щита заввишки (9,5 ± 0,2) см та шириною (8,0 ± 0,2) см (у верхній частині), для кріплення нарукавних знаків;

- під платформами у формі щита, на відстані (1,0 ± 0,2) см – платформи довжиною (10,0 ± 0,2) см та шириною (5,0 ± 0,2) см для кріплення накладних погонів.

Платформи розташовують посередині рукава зі зміщенням на (1,3 ± 0,2) см у бік пілочки.

Сорочка трикотажна Тип I з вшивним відкладним коміром із гладкофарбованого кулірного дволицьового трикотажного полотна переплетення ластикова гладь 1 х 1 (далі за текстом – переплетення типу «ластик»).

Сорочка трикотажна Тип II з вшивним відкладним коміром із основного полотна.

Плечові шви та шов вшивання коміра в горловину сорочки оброблено стрічкою кіперною.

По низу бічних швів оброблено розрізи швом у підгин із закритим зрізом шириною (1,0 ± 0,2) см. Розрізи по пілочкам довжиною (8,0 ± 0,5) см, по спинці довжиною (10,0 ± 0,5) см.

Низ сорочки та рукавів оброблюють швом у підгин шириною (2,0 ± 0,2) см.

1.2.3. Оздоблювальні строчки прокладені на відстані (0,2 ± 0,1) см та від швів та країв по:

- планкам;

- трьом сторонам прорізних кишень;

- хомутику;

- платформам із контактного петельного полотна (по периметру).

Оздоблювальні строчки прокладені на відстані (0,5 ± 0,1) см від країв уздовж пройм (по спинці та пілочці).

Оздоблювальні строчки прокладені на відстані (0,7 ± 0,1) см та від швів та країв по:

- коміру сорочки трикотажної (Тип II).

Оздоблювальні строчки прокладені на відстані (0,8 ± 0,1) см та від швів та країв по:

- плечовим швам;

- шву вшивання коміра у горловину.

1.2.4. Наскрізні петлі намічають на лівій обшивці застібки:

- верхня – горизонтально;

- центральна та нижня – вертикально.

Петлі обметують від краю обшивки на відстані:

- (1,5 ± 0,2) см до вертикальної петлі (посередині обшивки);

- (0,7 ± 0,1) см та до горизонтальної петлі.

1.2.5. Ґудзики пришивають на праву обшивку застібки відповідно до розміщення петель.

1.2.6. Закріпки довжиною (1,0 ± 0,2) см ставлять по:

- бічним краям хомутика – вертикально;

- бічним краям прорізних кишень – вертикально;

- кінцям бічних розрізів – горизонтально.

1.2.7. Платформи із контактного петельного полотна додатково закріплені «навхрест» на:

- платформах для кріплення накладних погонів.

1.2.8. Напис «ПОЛІЦІЯ» нанесено плівкою або фарбою:

- для сорочки темно-синього кольору – із світловідбивальними властивостями сірого кольору;

- для сорочки сірого та білого кольору – чорного кольору;

- для сорочки кольору хакі – кольору хакі.

1.2.9. Нарукавний знак «Поліція» (рис. 6) вишитий у темно-синьому кольорі, кольору хакі. Має форму щита заввишки (9,5 ± 0,2) см та завширшки (8,0 ± 0,2) см (у верхній частині) із зображенням восьмикутної променистої зірки. У центрі восьмикутної променистої зірки розташовано зображення малого Державного Герба України.

У верхній частині нарукавного знака – напис «ПОЛІЦІЯ». Уздовж контуру нарукавного знака – обрамлення.

Нарукавний знак темно-синього кольору із зображенням восьмикутної променистої зірки світло-сірого кольору, з написом «ПОЛІЦІЯ» жовтого кольору та обрамленням світло-сірого кольору.

Нарукавний знак кольору хакі із зображенням восьмикутної променистої зірки кольору хакі, з написом «ПОЛІЦІЯ» кольору хакі та обрамленням кольору хакі.

Контур нарукавного знака завширшки (2,0 – 2,5) мм оброблено в тон кольору тканини.

1.2.10. Специфікація деталей крою сорочки трикотажної Тип I наведено у таблиці А.1. додатку А.

1.2.11. Специфікація деталей крою сорочки трикотажної Тип II наведено у таблиці А.2. додатку А.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

1.3. Вимоги до матеріалів

1.3.1. Сорочка трикотажна повинна виготовлятися з матеріалів, зазначених у таблиці 4.

# Таблиця 4 – Матеріали для виготовлення сорочки трикотажної

| Найменування матеріалів | Нормативна документація | Призначення матеріалу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трикотажне полотно переплетення типу «піке» (сировинний склад: бавовна – не менше 90 %, поверхнева щільність (210 ± 10) г/м2) | Згідно підприємства-виробника | Для виготовлення сорочки трикотажної Тип I |
| Трикотажне полотно типу «Coolpass» переплетення типу «піке» (сировинний склад: поліефір – 100 %, поверхнева щільність (210 ± 20) г/м2) | Згідно підприємства-виробника | Для виготовлення сорочки трикотажної Тип II |
| Трикотажне полотно переплетення типу «ластик» (сировинний склад: бавовна – не менше 90 %, поверхнева щільність не менше 300 г/м2) | Згідно підприємства-виробника | Для коміру сорочки трикотажної Тип I |
| Матеріал прокладковий з регулярним клейовим цятковим покриттям (флізелін) (поверхнева щільність: не менше 30 г/м²) | Згідно підприємства-виробника | Для дублювання обшивок застібки, листочки кишені |
| Полотно контактне петельне з поліуретановим просоченням, (сировинний склад: поліамід – 100%, поверхнева щільність (200 ± 10) г/м² | Згідно підприємства-виробника | Для виготовлення платформ для кріплен-ня нарукавних знаків та знімних погонів |
| Стрічка кіперна (сировинний склад: бавовна – не менше 90 %), шириною 10 мм | Згідно підприємства-виробника | Для обробки плечових швів та шва вшивання коміра в горловину |

Продовження таблиці 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Ґудзики пласкі із амінопласту з чотирма отворами, діаметром (10 – 12) мм | Згідно підприємства-виробника | Для застібання сорочки трикотажної |
| Нитки п/е швейні | ГОСТ 6309 | Для обметування відкритих зрізів |
| Нитки армовані швейні | ГОСТ 6309 | Для виготовлення сорочки трикотажної |

1.3.2. Темно-синій, сірий, білий колір та колір хакі трикотажного полотна – згідно із зразками кольорів трикотажного полотна, затвердженого в установленому порядку.

Заміна кольору дозволяється лише за згодою з замовником

1.3.3. Колір трикотажного полотна переплетення типу «ластик», трикотажного контактного петельного полотна, стрічки кіперної, фурнітури та ниток повинен бути в тон основного трикотажного полотна переплетення типу «піке» або кольору, який гармоніює з кольором основного трикотажного полотна. Відхилення від тону кольору основного трикотажного полотна деяких матеріалів виробу мають бути погоджені із замовником.

1.3.4. За згодою з замовником при виготовленні сорочки трикотажної допускається застосування інших матеріалів та фурнітури, за якістю не нижче вказаних у таблиці 4 та таблицях Б.1. – Б.3. додатку Б.

1.3.5. Основні хімічні та фізико-механічні показники гладкофарбованого кулірного однолицьового трикотажного бавовняного полотна переплетення типу «піке» для виготовлення сорочки трикотажної Тип I наведені у таблиці Б.1. додатку Б.

1.3.6. Основні хімічні та фізико-механічні показники гладкофарбованого кулірного однолицьового трикотажного синтетичного полотна типу «Coolpass» переплетення типу «піке» для виготовлення сорочки трикотажної Тип II наведені у таблиці Б.2. додатку Б.

1.3.7. Основні хімічні та фізико-механічні показники трикотажного полотна переплетення типу «ластик» для виготовлення коміру сорочки трикотажної Тип I наведені у таблиці Б.3. додатку Б.

# 1.3.8. Для підтвердження відповідності матеріалів, що використовуються при виготовленні сорочки трикотажної фізико-механічним та хімічним показникам, наведеним у таблиці 4 та таблицях Б.1. – Б.3. додатка Б цього технічного опису, замовник має право вимагати надання протоколів випробувань, що засвідчують дану відповідність.

# Перелік показників встановлюється замовником.

1.3.9. Замовник може висувати додаткові вимоги до якості (та/або характеристик) матеріалів.

1.4. Виміри сорочки трикотажної у готовому вигляді

1.4.1. Виміри сорочки трикотажної у готовому вигляді повинні відповідати даним вказаним у таблиці 5 та згідно з рисунками 7 – 10.

1.4.2. Виміри, що не зазначено у таблиці 5, – згідно з конструкторською документацією підприємства-розробника або зразком-еталоном, затвердженим в установленому порядку.

Таблиця 5 – Виміри сорочки трикотажної у готовому вигляді

| Найменування виміру | Умовне позначення на рисунку | Зріст, см | Обхват грудей, см | Допустиме відхилення, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 88 – 92 | 96 – 100 | 104 – 108 | 112 – 116 | 120 – 124 | 128 – 132 |  |
| Довжина по спинці, посередині від шва вшивання коміра до низу, см, (рис. 6) | L1 | 158 – 164 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ±1,0 |
|  |  | 170 – 176 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |
|  |  | 182 – 188 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |  |
|  |  | 194 – 200 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |  |
| Ширина виробу на 1,0 см нижче рівня глибини пройми, см, (рис. 7) | L2 | 158 – 200 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | ±1,0 |
| Довжина рукава, см, (рис. 7) | L3 | 158 – 164 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ±0,5 |
|  |  | 170 – 176 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |  |
|  |  | 182 – 188 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |
|  |  | 194 – 200 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |  |
| Ширина рукава на 1,0 см нижче рівні глибини пройми, см, (рис. 7) | L4 | 158 – 200 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | ±0,5 |
| Ширина рукава по низу, см, (рис. 7) | L5 | 158 – 200 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | ±0,5 |
| Довжина по плечовому шву, см, (рис. 6) | L6 | 158 – 200 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | ±0,5 |
| Відстань від горловини до прорізної кишені см, (рис. 8) | L7 | 158 – 200 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ±0,3 |
| Довжина коміра по шву вшивання, см, (рис. 9) | L8 | 158 – 200 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | ±1,0 |
| Ширина коміра в кінцях см, (рис. 9) | L9 | 158 – 200 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ±0,3 |
| Відстань від найвищої точки плечового шва та горловини до напису «ПОЛІЦІЯ», см, (рис. 8) | L10 | 158 – 200 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ±0,5 |

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

1.5. Основні вимоги до виготовлення

1.5.1. Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовуються для виготовлення сорочки трикотажної – згідно з ДСТУ ISO 4915, ДСТУ ISO 4916.

# 1.5.2. Сорочки трикотажні виготовляють без поділу на ґатунки, при цьому повинні відповідати вимогам, що пред’являються до виробів першого ґатунку відповідно до ГОСТ 1115-81*.

# 1.5.3. Перекіс трикотажного полотна по петельним рядкам не повинен перевищувати 5 % відповідно до ГОСТ 1115-81*.

1.5.4. Основні шви зшивання деталей сорочки трикотажної виконують чотирьохнитковою двохлінійною зшивально-обметувальною або п’ятинитковою трьохлінійою зшивально-обметувальною строчкою швом шириною (0,7 ± 0,1) см. Комір вшивають у горловину швом шириною (0,8 ± 0,2) см.

1.5.5. Внутрішній край правої планки закріплюють з лицевої сторони швом в розкол.

1.5.6. Усі стібки та строчки повинні бути прямими з рівномірним натягом ниток та однаковою частотою стібків, а саме не менше 22 стібків на 5 см строчки.

Примітка:

* Стандарт скасовано на території України з 01.01.2019р.

1.5.7. Всі відкриті зрізи оброблено обметувальною строчкою шириною не менше (0,5 ± 0,1) см, допускається виконувати обметування відкритих зрізів на зшивально-обметувальній спецмашині.

1.5.8. Низ сорочки та рукавів оброблюють трьохнитковою двохлінійною пласкою ланцюговою строчкою.

1.5.9. Усі кінці пласких ланцюгових строчок повинні бути закріплені човниковими стібками для запобігання їх розпуску. Всі строчки повинні бути закріплені, кінці ниток обрізані.

1.5.10. Закріпки ставлять на спецмашині довжиною (1,0 ± 0,2) см.

1.5.11. Кінці трикотажного контактного петельного полотна (кути оформляють з невеликим заокругленням) повинні бути оброблені термічним способом (гарячий відріз).

1.5.12. Готові вироби прасують та відпарюють на спеціальних пресах, або прасками.

1.5.13. У готових виробах не допускається: прорубування трикотажного полотна, пропуски стібків у строчках, скривлення швів, розриви строчок та інші дефекти відповідно до ДСТУ2033.

1.5.14. Допуски за лінійними вимірами літер напису «ПОЛІЦІЯ» можуть складати до±2%, але розмір напису повинен бути у межах допустимих значень (рис.3, 4).

1.6. Комплектність

1.6.1. Сорочки трикотажні темно-синього, сірого та білого кольорів комплектують нарукавним знаком «Поліція» у темно-синьому кольорі, зразок якого затверджено в установленому порядку, з текстильною застібкою в тон основного трикотажного полотна переплетення типу «піке».

1.6.2. Сорочки трикотажні кольору хакі комплектують нарукавним знаком «Поліція» кольору хакі, зразок якого затверджено в установленому порядку з текстильною застібкою в тон основного трикотажного полотна переплетення типу «піке».

1.7. Маркування

1.7.1. Маркування сорочки трикотажної повинно відповідати вимогам цього технічного опису.

Маркування повинно виконуватись українською мовою.

Для маркування сорочки трикотажної повинні застосовуватися:

- товарний ярлик;

- етикетка;

- пакувальний лист.

1.7.2. Товарний ярлик повинен містити таку інформацію:

- повна назва, адреса, контактний телефон та код ЄДРПОУ постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника та код ЄДРПОУ;

- назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;

- зазначення нормативно-технічної документації на виріб;

- розмірні ознаки виробу (зріст, обхват грудей);

- артикул* та сировинний склад основного трикотажного полотна;

- номер та дата договору, за яким здійснюється поставка;

- місяць та рік виготовлення;

- індивідуальний ідентифікаційний номер штрих-код «EAN13» кожного виробу (за наявності).

Товарний ярлик виготовляється з картону або цупкого паперу.

Товарний ярлик кріпиться до низу лівого рукава сорочки трикотажної.

1.7.3. Етикетка повинна мати наступні реквізити:

- емблема Національної поліції України;

- назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;

- напис «ВЛАСНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ»;

- розмірні ознаки виробу (зріст, обхват грудей);

- артикул* та сировинний склад основного трикотажного полотна;

- символи щодо догляду за виробом;

- найменування постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника;

- номер та дата договору, за яким здійснюється поставка;

- місяць та рік виготовлення.

Для етикетки повинні застосовуватись зносостійкі ткані стрічки або стрічки з нетканих матеріалів з поверхневою щільністю не менше 50 г/м². Етикетка повинна мати краї, що не осипаються та кріпиться до виробу у вигляді петлі (рис. 11).

Інформація на етикетці повинна легко читатися протягом усього терміну експлуатації виробу.

Розмірні ознаки сорочки трикотажної (зріст, обхват грудей) позначаються повними величинами або в умовному значенні згідно таблиць 1 – 2.

Етикетка вшивається у лівий бічний шов спинки на відстані (12,0 ± 3,0) см від пройми рукава.

Примітка:

* У разі відсутності артикула трикотажного полотна, зазначається його назва, тип тощо.

Рисунок 11

1.7.4. Транспортне маркування повинно відповідати вимогам цього технічного опису.

До кожної одиниці транспортної тари з готовими виробами прикріплюють пакувальний лист з реквізитами:

- повна назва, адреса, контактний телефон та код ЄДРПОУ постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника та код ЄДРПОУ;

- назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;

- кількість та умовний розмір упакованих виробів;

- зазначення нормативно-технічної документації на виріб;

- номер та дата договору, за яким здійснюється поставка;

- місяць та рік виготовлення.

1.7.5. Особливі вимоги до маркування встановлюються замовником.

1.7.6. Кожний виріб повинен комплектуватися інструкцією з експлуатації, що кріпиться до виробу разом з товарним ярликом.

# 1.8. Пакування

1.8.1. Пакування сорочки трикотажної повинно відповідати вимогам цього технічного опису.

1.8.2. До сорочки трикотажної кріпиться нарукавний знак «Поліція».

1.8.3. Сорочка трикотажна повинна бути охайно складено пілочками донизу, рукави розправляють та від плечових швів перегинають, укладаючи на спинку, перегинають поперек у бік спинки в один згин.

1.8.4. Кожну сорочку трикотажну пакують у поліетиленовий пакет таким чином, щоб інформація на товарному ярлику легко читалася. Пакети закривають в будь-який спосіб, що забезпечує збереження виробу при транспортуванні та зберіганні.

1.8.5. Сорочки трикотажні пакують у транспортну тару в кількості по 50 штук.

1.8.6. Для транспортної тари при пакуванні виробу застосовують ящики з гофрованого картону згідно ДСТУ ГОСТ 9142:2019.

1.8.7. До кожної одиниці транспортної тари вкладається пакувальний лист.

1.8.8. Особливі вимоги до пакування встановлюються замовником.

2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

2.1. Правила приймання та методи контролювання повинні відповідати вимогам цього технічного опису.

2.2. Перевірка якості продукції проводиться із застосуванням органолептичного та вимірювального способів контролю.

2.3. Якість та посадку виробу визначають в випрасуваних, що мають товарний вигляд виробах і контролюють на столі з горизонтальною поверхнею та на манекенах типової статури або фігурах відповідних розмірів.

2.4. Для контролю лінійних вимірювань виробів, частоти стібків і розмірів дефектів зовнішнього вигляду матеріалів застосовують вимірювальну лінійку, рулетку, трикутник з ціною поділки 1 мм, текстильну лупу, транспортир.

2.5. Вироби за зовнішнім виглядом, посадкою виробу на фігурі, технологією виготовлення та застосовуванням матеріалів повинні відповідати зразку-еталону, затвердженому замовником.

Вироби, які не відповідають зразку-еталону, слід вважати такими, що не відповідають вимогам технічного опису.

3. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Транспортування готових виробів здійснюється усіма видами транспорту відповідно до правил перевезень вантажів, які діють на даному виді транспорту і забезпечують збереження виробів від атмосферних впливів.

3.2. Вироби мають зберігатися у складських приміщеннях при температурі  не  нижче 5 °C  і  не  вище  40 °C, відносної  вологості  повітря 50 – 70 % і повинні бути захищені від прямих сонячних променів, атмосферних впливів, впливу пари, газів і хімічних речовин, які можуть завдати шкоди.

4. ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

4.1. Сорочка трикотажна повинна використовуватися відповідно до призначення, зазначеного в цьому технічному опису.

4.2. Символи щодо догляду за виробом згідно з ДСТУ ISO 3758.

4.3. Вказівки щодо експлуатації сорочки трикотажної Тип I з трикотажного бавовняного полотна (рис. 12):

- допускається ручне або делікатне машинне прання при температурі не вище 40ºС з нейтральними миючими засобами (рідкі засоби без активних речовин);

- не відбілювати;

- віджим при мінімальних обертах;

- допускається делікатна барабанна сушка при зниженій температурі 60ºС, зменшених тривалості сушки та кількості завантаженої білизни;

- допускається сушка у вертикальному положенні в тіні (для темно-синього кольору);

- допускається прасування при температурі підошви праски не вище 150°C.

Рисунок 12

4.3. Вказівки щодо експлуатації сорочки трикотажної Тип II з трикотажного синтетичного полотна типу «Coolpass» (рис. 13):

- допускається ручне або машинне прання при температурі не вище 30ºС з нейтральними миючими засобами (рідкі засоби без активних речовин);

- не відбілювати;

- віджим при мінімальних обертах;

- допускається делікатна барабанна сушка при зниженій температурі 60ºС, зменшених тривалості сушки та кількості завантаженої білизни;

- допускається сушка у вертикальному положенні в тіні (для темно-синього кольору);

- забороняється прасування.

Рисунок 13

5. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

5.1. Виробник гарантує відповідність якості сорочки трикотажної вимогам цього технічного опису при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації.

5.2. Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців з дати видачі виробу в експлуатацію.

5.3. Допускається за згодою постачальника / виробника і замовника установлювати у договірній документації інші правила обчислення термінів.

Додаток А

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЮ СОРОЧКИ ТРИКОТАЖНОЇ

Таблиця А.1. – Специфікація деталей крою сорочки трикотажної Тип I

| № | Найменування деталей | Кількість деталей крою |
| --- | --- | --- |
| Деталі крою з трикотажного бавовняного полотна переплетення типу «піке» |
| 1 | Пілочка | 1 |
| 2 | Спинка | 1 |
| 3 | Рукав | 2 |
| 4 | Планка застібки | 1* |
| 5 | Хомутик | 1 |
| 6 | Листочка прорізної кишені | 2 |
| 7 | Мішковина прорізної кишені | 2 |
| Деталі крою з трикотажного полотна переплетення типу «ластик» |
| 8 | Комір | 1 |
| Деталі крою з флізеліну |
| 9 | Прокладка в планку застібки пілочки | 1* |
| 10 | Прокладка в листочку прорізної кишені | 2 |

Таблиця А.2. – Специфікація деталей крою сорочки трикотажної Тип II

| № | Найменування деталей | Кількість деталей крою |
| --- | --- | --- |
| Деталі крою з трикотажного синтетичного полотна типу «Coolpass» переплетення типу «піке» |
| 1 | Пілочка | 1 |
| 2 | Спинка | 1 |
| 3 | Рукав | 2 |
| 4 | Комір | 1* |
| 5 | Планка застібки | 1* |
| 6 | Хомутик | 1 |
| 7 | Листочка прорізної кишені | 2 |
| 8 | Мішковина прорізної кишені | 2 |
| Деталі крою з флізеліну |
| 9 | Прокладка в планку застібки пілочки | 1* |
| 10 | Прокладка в листочку прорізної кишені | 2 |

Примітка:

* Дозволяється виготовляти планку застібки з двох деталей.

Додаток Б

ХІМІЧНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛІВ

Таблиця Б.1. – Основні хімічні та фізико-механічні показники гладкофарбованого кулірного однолицьового трикотажного бавовняного полотна для виготовлення сорочки трикотажної Тип I

| Найменування показника | Значення показника | Нормативна документація |
| --- | --- | --- |
| Сировинний склад, % – бавовна, не менше | 90 | ДСТУ 4057-2001 (ДСТУ ISO 1833-1:2013) |
| Поверхнева щільність, г/м² | 210 ± 10 | ДСТУ EN 12127:2009 |
| Число на 10 см петельних: – стовпчиків, од., не менше; – рядків, од., не менше | 100 60 | ГОСТ 8846-87* ДСТУ EN 14971:2018 (EN 14971:2006, IDT) |
| Вид переплетення | піке | ДСТУ 2319 |
| Гігроскопічність, %, не менше | 10 | ДСТУ ГОСТ 3816:2009 |
| Повітропроникність, дм³/(м²с), не менше | 150 | ДСТУ ISO 9237:2003 |
| Розтяжність по ширині (за петельни-ми рядками) при навантаженні 6 Н, % | І група (15 – 40) | ГОСТ 8847-87* |
| Розривне зусилля по петельних стовпчиках (по довжині), Н, не менше | 160 | ГОСТ 8847-87* |
| Стійкість до стирання по площині, число циклів (обертів) до утворення дірки, не менше | 5 000 | ДСТУ ISO 12947-1:2005 ДСТУ ISO 12947-2:2005 |
| Вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду, мкг/г, не більше | 75 | ДСТУ ISO 14184-1:2007 |
| Зміна лінійних розмірів після 3-х циклів прання та сушіння, % (режим прання 6А при 40°С, сушіння – С): – по довжині – по ширині | ±3,5 ±1,0 | ДСТУ ISO 5077-2001 ДСТУ ISO 6330-2001 |
| Ступінь тривкості пофарбування (міцна група тривкості)до: |
| – дії світла, бал, не менше | 4 | ДСТУ ISO 105-В02:2009 |
| – прання при 40°С (зміна початкового пофарбування,) бал, не менше | 4/4 | ДСТУ ISO 105-С06:2009 |
| – дії поту (зміна початкового пофарбування), бал, не менше | 4/4 | ДСТУ ISO 105-Е04:2009 |
| – сухого тертя (забарвлення білого бавовняного мат-лу), бал, не менше | 4 | ДСТУ ISO 105-X12:2009 |

Примітка:

* Стандарт скасовано на території України з 01.01.2019р.

Таблиця Б.2. – Основні хімічні та фізико-механічні показники гладкофарбованого кулірного однолицьового трикотажного синтетичного полотна типу «Coolpass» для виготовлення сорочки трикотажної Тип II

| Найменування показника | Значення показника | Нормативна документація |
| --- | --- | --- |
| Сировинний склад, % – поліефір | 100 | ДСТУ 4057-2001 (ДСТУ ISO 1833-1:2013) |
| Поверхнева щільність, г/м² | 210 ± 20 | ДСТУ EN 12127:2009 |
| Число на 10 см петельних: – стовпчиків, од. – рядків, од. | 250 ± 25 220 ± 22 | ГОСТ 8846-87* ДСТУ EN 14971:2018 (EN 14971:2006, IDT) |
| Вид переплетення | піке | ДСТУ 2319 |
| Гігроскопічність, %, не менше | 2,5 | ДСТУ ГОСТ 3816:2009 |
| Повітропроникність, дм³/(м²с), не менше | 450 | ДСТУ ISO 9237:2003 |
| Розтяжність по ширині (за петельни-ми рядками) при навантаженні 6 Н, % | І група (15 – 40) | ГОСТ 8847-87* |
| Розривне зусилля по петельних стовпчиках (по довжині), Н, не менше | 300 | ГОСТ 8847-87* |
| Стійкість до стирання по площині, число циклів (обертів) до утворення дірки, не менше | 20 000 | ДСТУ ISO 12947-1:2005 ДСТУ ISO 12947-2:2005 |
| Вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду, мкг/г, не більше | 50 | ДСТУ ISO 14184-1:2007 |
| Зміна лінійних розмірів після 3-х циклів прання та сушіння, % (режим прання 6А при 40°С, сушіння – С): – по довжині – по ширині | ±1,5 ±1,5 | ДСТУ ISO 5077-2001 ДСТУ ISO 6330-2001 |
| Ступінь тривкості пофарбування (міцна група тривкості)до: |
| – дії світла, бал, не менше | 4 | ДСТУ ISO 105-В02:2009 |
| – прання при 40°С (зміна початкового пофарбування,) бал, не менше | 4/4 | ДСТУ ISO 105-С06:2009 |
| – дії поту (зміна початкового пофарбування), бал, не менше | 4/4 | ДСТУ ISO 105-Е04:2009 |
| – сухого тертя (забарвлення білого бавовняного матеріалу), бал, не менше | 4 | ДСТУ ISO 105-X12:2009 |

Примітка:

* Стандарт скасовано на території України з 01.01.2019р.

Таблиця Б.3. – Основні хімічні та фізико-механічні показники кулірного дволицьового трикотажного полотна для виготовлення коміру сорочки трикотажної для виготовлення сорочки трикотажної Тип I

| Найменування показника | Значення показника | Нормативна документація |
| --- | --- | --- |
| Сировинний склад, % – бавовна, не менше | 90 | ДСТУ 4057-20101 (ДСТУ ISO 1833-1:2013) |
| Поверхнева щільність, г/м² | 660 ± 33 | ДСТУ EN 12127:2009 |
| Число петельних стовпчиків, на 10 см, од. | 70 ± 7 | ГОСТ 8846-87* ДСТУ EN 14971:2018 (EN 14971:2006, IDT) |
| Число петельних рядків, на 10 см, од. | 120 ± 12 |  |
| Вид переплетення | ластик | ДСТУ 2319 |
| Вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду, мкг/г, не більше | 75 | ДСТУ ISO 14184-1:2007 |
| Зміна лінійних розмірів після 3-х циклів прання та сушіння, % (режим прання 6А при 40°С, режим сушіння С): – по довжині – по ширині | ±3,0 ±3,0 | ДСТУ ISO 5077-2001 ДСТУ ISO 6330-2001 |
| Ступінь тривкості пофарбування (міцна група тривкості) до: |
| – дії світла, бал, не менше | 4 | ДСТУ ISO 105-В02:2009 |
| – прання при 40°С (зміна початкового пофарбування,) бал, не менше | 4/4 | ДСТУ ISO 105-С06:2009 |
| – дії поту (зміна початкового пофарбування), бал, не менше | 4/4 | ДСТУ ISO 105-Е04:2009 |
| – сухого тертя (забарвлення білого бавовняного матеріалу), не менше, бал | 4 | ДСТУ ISO 105-X12:2009 |

Примітка:

* Стандарт скасовано на території України з 01.01.2019р.