**Додаток №1**

**до тендерної документації**

 **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ** (Технічна специфікація)

Предмет закупівлі: **код за ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо (Паливні брикети з деревини твердих порід типу Нестро)**

1. Технічні характеристики товару:

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва товару** | **Кількість** |
| Паливні брикети з деревини твердих порід типу Нестро | **75 тон** |

Паливні брикети з деревини твердих порід повинні відповідати: ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови»

Технічне завдання щодо кількісних та якісних показників паливних брикетів паливні з деревини твердих порід, яке має бути поставлене згідно договору про закупівлю:

- зольність – не більше 1 %;

- щільність – не менше 1100 кг/м3;

- вологість – не більше 10%;

- нижча теплота згорання - не менше 17,5 МДж/кг;

- вміст сірки - не більше 0,08%;

- вміст дрібних частинок менше ніж 15мм - не більше 8%;

- діаметр (ширина/товщина) - від 25 до 75 мм;

- довжина - від 10 до 400 мм.

2. Наведені вище показники мають бути підтверджені серед документів пропозиції учасника шляхом подання копії протоколу випробування, що виданий атестованим органом з оцінки на відповідність. Інформація про актуальність атестату органу з оцінки на відповідність, що видав протокол випробування, перевіряється самостійно Замовником шляхом перегляду відкритих реєстрів НААУ. У разі відсутності органу з оцінки на відповідність у вказаних реєстрах або закінчення строку дії атестату, пропозиція учасника буде вважатись такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

3. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції надають документ, який підтверджує, що брикети відповідають вимогам безпеки для здоров’я і життя людини, а саме: діючий висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи на брикети паливні.

4. Всі перелічені документи, за даним додатком до тендерної документації, що вимагаються до подання учасниками в складі власної тендерної пропозиції, повинні бути видані на ім’я учасника закупівлі та/або на ім’я виробника тої продукції, що пропонується учасником.

Відтак, учасники процедури закупівлі, які подають документ або документи оформлені не на власне ім’я повинні підтвердити легальність використання таких документів в своїй господарській діяльності наступними документами, а саме:

4.1. Для підтвердження спроможності поставити товар учасник, надає оригінал листа від виробника або його офіційного представника, дилера, дистриб’ютора чи покупця адресованого на замовника в якому зазначено що особа, яка надає листа в змозі поставити відповідну кількість брикетів учаснику для потреб замовника.

4.2. Учасник повинен підтвердити наявність договірних відносин з виробником паливних брикетів або його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором чи покупцем, що здійснює реалізацію та відвантаження товару, шляхом подання у складі тендерної пропозиції копії договору, що підтверджує можливість відвантаження паливних брикетів на договірних засадах на користь такого учасника.

Вказані вимоги за пунктом 4 даного Додатку не стосуються учасників, що є безпосередніми виробниками товару, що складає предмет закупівлі.

5. Строк поставки товарів: до 31 грудня 2024 року. Товар постачається частинами/партіями згідно замовлень Замовника.

Кожна поставка (відвантаження) супроводжується посвідченням якості. Фасування товару - поліпропіленові мішки до 40кг. Якщо паливні брикети, згідно наданого посвідчення якості, не відповідає технічним вимогам – замовник не приймає даний товар.

Паливні брикети повинні постачатися за рахунок Учасника-переможця. Учасник-переможець самостійно проводить навантаження та розвантаження брикетів. Вартість навантаження, розвантаження, доставки брикетів, а також витрати на страхування, податки та збори, та інші витрати повинні бути включені до ціни товару.

Поставка брикетів повинна здійснюватися партіями за заявкою Замовника – не пізніше 2 робочих днів з моменту отримання замовлення/заявки Учасником-переможцем від Замовника. Поставка паливних брикет здійснюється в обсягах, зазначених у заявці Замовника, що складається відповідно до фактичної потреби (мінімальне замовлення не менше 2 тон). При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його якість, відповідно ДСТУ 8358:2015. При прийманні товару його обсяг має відповідати обсягу, який зазначений у супровідних документах. Приймання товару за кількістю та якістю здійснює представник Замовника.

6. Гарантія якості:

Гарантійний строк зберігання брикетів – не менше 1 року від дати їхнього виготовлення. Учасник повинен в складі пропозиції надати відповідний гарантійний лист.

*Якщо згідно вимог даної тендерної документації наявні посилання на певну торгову марку та/чи виробника, дані висловлювання варто розуміти з поняттям (або еквівалент).*

*Обґрунтуванням здійснення посилання на торгівельну марку предмета закупівлі Нестро або еквівалент слугує абсолютна відповідність такої продукції вимогам Замовника, оскільки перевагами даного типу паливних брикетів - стійкість до механічних пошкоджень, висока вологостійкість, щільність у порівнянні з іншими типами брикетів.*