**ДОДАТОК № 3 до оголошення**

**Технічні, якісні та кількісні вимоги предмета закупівлі**

**ПЕРЕЛІК**

**предметів речового майна, які необхідно придбати,**

**та технічних вимог до них**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування**  **предмету закупівлі**  **та його технічні характеристики** | **Нормативна**  **документація** | **Одиниця**  **виміру** | **Кіль-кість** |
| 1 | **Ковдри напіввовняні** (розмір 2,05/1,4 м., вовни не менше 50%, щільність не менше 410 г/м.кв.) | Технічні умови | шт. | 1250 |

**Основні вимоги до предмета закупівлі:**

1. На кожне найменування продукції, що пропонується поставляти, Учасник повинен надати завірені власною печаткою копії документів:

* детальний опис товару із викладенням об'єктивних технічних характеристик;
* перелік наявного технологічного обладнання для виконання замовлення із зазначенням його типу, класу і марки;
* перелік працівників виробничо-технічних служб із зазначенням їхньої освіти, кваліфікації та досвідом роботи в займаних посадах, які будуть виконувати замовлення;
* сертифікат відповідності або паспорт якості.

2. Обсяги запропонованих поставок предмета закупівлі повинні відповідати встановленій кількості.

3. Технічні вимоги:

- виріб повинен відповідати Державним санітарним нормам та правилам «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 № 1138;

- ковдра напіввовняна розмір 140 см. х 205 см., тканина напіввовняна, вміст вовни не менше 50 %, щільність не менше 410 г/м2. Колір – відтінки синього або коричневого. Обрізні краї виробу повинні бути оброблені: обшиті стрічкою або обшиті на спеціальних машинках бавовняними нитками або нитками з синтетичних волокон з лінійною густиною не менше 100 текс та розривним навантаженням не менше 19,6 Н. Кількість стібків на 5 см обметочної строчки не менше 6, ширина строчки – не менше 1 см.

4. Пропозиції з іншими обсягами поставок предмету закупівлі повинні відхилятися, як такі, що не відповідають умовам оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

5. Предмет закупівлі повинен відповідати технічним характеристикам, вимогам нормативних документів, а також встановленим технічним вимогам.

6. Маркування та упаковка товарів повинні відповідати вимогам ДСТУ 4519-2006, при цьому кожна упаковка повинна мати маркувальний ярлик, у якому вказується: товарний знак або найменування підприємства-виробника, найменування товару, його кількість, розміри, найменування стандарту і дата виготовлення.

Для оцінки наданих пропозицій визначити найнижчу ціну предмету закупівлі.

7. Місце поставки товару: м. Київ, вул. Святошинська, 27, Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України».

8. Термін поставки товару визначити: 15.11.2022.