**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**«код ДК 021:2015 - 44810000-1 «Фарби» (Емаль алкідна ПФ-115 зелена, Емаль алкідна ПФ-115 блакитна, Емаль алкідна ПФ-115 біла глянсова, Емаль алкідна ПФ-115 жовта, Емаль алкідна ПФ-115 сіра, Емаль алкідна ПФ-115 чорна, Емаль алкідна ПФ-115 червона, Емаль алкідна ПФ-115 синя, Емаль алкідна ПФ-115 салатова, Емаль алкідна ПФ-115 оранжева, Емаль алкідна ПФ-115 фіолетова, Емаль алкідна ПФ-115 вишнева, Емаль алкідна ПФ-115 темно-коричнева, Лак яхтовий алкідно-уретановий глянсовий, Емаль алкідна ПФ-266 жовто-коричнева, Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева, Фарба латексна акрилова для стін та стель»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  **предмету закупівлі** | **Од.**  **виміру** | **К-сть** | **Характеристика** |
| 1. | Емаль алкідна ПФ-115 зелена -2,8 кг. | шт | 48 | Строк (термін) придатності: 24 місяці від дати виготовлення.  Вміст ЛОС ≤ 500 г/л  Фізико-хімічні показники: Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100 Ступінь перетиру, мкм, не більше - 35 Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24 Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевий, од., не менше 65 б) матовий, од., не більше 10 в) напівглянцевий (для сріблястої), од., не менше 35 Покривність висушеної плівки, г/м² - 70-120 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 Адгезія покриття, бали, не більше - 1 Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1 |
| 2. | Емаль алкідна ПФ-115 блакитна -2,8 кг. | шт | 40 |
| 3. | Емаль алкідна ПФ-115 біла глянсова -2,8 кг. | шт | 124 |
| 4. | Емаль алкідна ПФ-115 жовта -2,8 кг. | шт | 30 |
| 5. | Емаль алкідна ПФ-115 сіра -2,8 кг. | шт | 19 |
| 6. | Емаль алкідна ПФ-115 чорна -2,8 кг. | шт | 33 |
| 7. | Емаль алкідна ПФ-115 червона -2,8кг. | шт | 11 |
| 8. | Емаль алкідна ПФ-115 синя -2,8 кг. | шт | 8 |
| 9. | Емаль алкідна ПФ-115 салатова-2,8 кг. | шт | 12 |
| 10. | Емаль алкідна ПФ-115 оранжева -25 кг. | шт | 2 |
| 11. | Емаль алкідна ПФ-115 фіолетова -2,8 кг. | шт | 2 |
| 12. | Емаль алкідна ПФ-115 вишнева -2,8 кг. | шт | 10 |
| 13 | Емаль алкідна ПФ-115 темно-коричнева -2,8 кг. | шт | 6 |  |
| 14. | Лак яхтовий алкідно-уретановий глянсовий - 2,5 л | шт | 12 | Строк (термін) придатності: 24 місяці від дати виготовлення.  Фізико-хімічні показники: Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5) °С, с - 80-150 Масова частка нелетких речовин, % - 45-60 Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ºС, год., не більше - 4 Блиск покриття (кут 60°) - глянцевий, од., не менше 100 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 50 Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1 |
| 15. | Емаль алкідна ПФ-266 жовто-коричнева -2,8 кг. | шт | 209 | Строк (термін) придатності: 24 місяці від дати виготовлення.  Вміст ЛОС ≤ 500 г/л  Фізико-хімічні показники: Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100 Ступінь перетиру, мкм, не більше - 40 Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24 Блиск покриття (кут 60°), од., не менше - 65 Покривність висушеної плівки, г/м² - 60-100 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 30 Адгезія покриття, бали, не більше - 1 Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1 |
| 16. | Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева -2,8 кг. | шт | 12 |
| 17. | Фарба латексна акрилова для стін та стель -14 кг | шт | 45 | Строк (термін) придатності: 24 місяці від дати виготовлення.  Вміст ЛОС ≤ 30 г/л  Фізико-хімічні показники: В'язкість за ротаційним віскозиметром, мПа∙с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 5000-50000 рН - 8,5-11 Масова частка нелетких речовин, % - 50-60 Густина, г/см³, не менше - 1,45 Час висихання до ст. 3, год., не більше - 1 Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше - 30 Ступінь блиску, кут 85°, од., не більше (ДСТУ EN 13300) – 10 (матова) Коефіцієнт контрастності, %, не менше (ДСТУ EN 13300) – 95 (3 клас) |

**Перелік документів, які повинен надати учасник у складі пропозиції на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

1. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожне найменування предмету закупівлі із зазначенням повної назви об’єкту експертизи, відповідність ДСТУ/ТУ.

При цьому вказівка кольору не є обов’язковою.

2. Сертифікати або паспорти якості виробника на кожне найменування продукції. Інформація, що міститься у сертифікаті/паспорті якості повинна повністю підтверджувати відповідність продукції вимогам Замовника щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цього додатку.

3. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 вимірювальної лабораторії, яка видала надані у складі пропозиції паспорти/сертифікат якості.

4. Сертифікат системи управління якістю виробника на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

5. Паспорти безпеки на кожен вид продукції у відповідності до Регламенту (ЕС) №1907/2006.

У разі якщо Учасник пропонує один вид продукції різних ТМ/виробників необхідно надати паспорт безпеки на кожен такий вид продукту відповідної ТМ/виробника.

Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов’язковою.

Інформація, що міститься у всіх документах, наданих Учасником на виконання вимог даного додатку повинна бути співставна та повністю підтверджувати відповідність запропонованої Учасником продукції вимогам Замовника.

Назва запропонованої Учасником продукції повинна співпадати у всіх документах, поданих для участі у процедурі закупівлі, в тому числі на підтвердження відповідності технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі (зокрема за ТМ). Дозволяються незначні відмінності, як то перестановка слів тощо, що не впливає на можливість однозначної ідентифікації продукції, яку пропонує Учасник.

\* *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент"****.***