Додаток 4

**Опис предмета закупівлі.**

ДК 021:2015 24210000-9 Оксиди, пероксиди та гідрооксиди. Поглинач хімічний вапняний ХП-В.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Фізико-хімічні показники:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування показника** | **Вимоги**  **ДСТУ 9068:2021** |
| 1. | *Проскокова об'ємна частка діоксиду карбону у ГПС на виході з патрона ,%, не більше ніж:*  *-у перші40 хв. від початку визначення*  *- через 120хв після початку визначення* | ***0,1***  ***0,5*** |
| 2. | *Максимальний опір під час визначення проскокової об'ємної частки діоксиду, Па, (мм. вод. ст.) не більше ніж:* | ***160*** |
| 3. | *Максимальна температура повітря на виході з патрона під час визначення проскокової об'ємної частки діоксиду карбону, °С, не більше ніж* | ***50,0*** |
| 4. | *Міцність на стирання, %, не менше* | ***70,0*** |
| 5. | *Масова частка вологи ,%* | ***16,0-21,0*** |
| 6. | *Масова частка зв'язаного діоксиду карбону, %, не більше ніж* | ***4,0*** |
| 7. | *Масова частка фракцій,%,*  *діаметр зерен по фракціям, мм:*  ***від 5,50 до 6,50 не більше:***  ***від 2,80 до 5,50 не менше:***  ***від 1,00 до 2,80 не більше:***  ***менше 1,00 (пил) не більше:*** | ***5,0***  ***90,0***  ***5,0***  ***0,6*** |
| 8. | *Інтенсивність побічних запахів не більше:* | ***4-5 балів*** |

***Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:***

- оригінал або копія (завірена власною печаткою Учасника) чинного сертифікату чи паспорту радіаційної якості ХП-В;

- оригінал або копія (завірена власною печаткою Учасника) сертифікату відповідності, що відповідає вимогам **ДСТУ 9068:2021 «Хемосорбенти вапняні. Класифікація, Технічні вимоги, Методи випробування та маркування»;**

- оригінал або копія (завірена власною печаткою Учасника) паспорта якості поглинача хімічного вапняного ХП-В від виробника;

В разі, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі, то учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції документ, що підтверджує правовідносини з виробником (копію договору купівлі-продажу, або копію дилерського договору, або інший документ за підписом виробника).

Умови на закупівлю поглинача хімічного вапняного ХП-В:

- упакування: герметичні металеві барабани;

- термін зберігання ХП-В до передачі Замовнику не може перевищувати двох місяців з дати його виготовлення;

- у разі виникнення претензій по якості (підтверджених даними лабораторних аналізів) у термін до 10 діб замінити ХП-В на якісний;

При прийомі поглинача хімічного вапняного Замовником перевіряється:

* Номери партій та барабанів;
* Наявність висновку заводу-виробника про відповідність даної партії поглинача хімічного вапняного діючому ДСТУ;
* Зовнішній стан барабанів (відсутність ушкоджень тари, герметичність кришок барабанів);

Відповідність показників поглинача хімічного вапняного паспортним даним (шляхом лабораторного аналізу поглинача хімічного вапняного на зміст вологи, двоокису вуглецю та сторонніх запахів).

Барабани з поглиначем хімічним вапняним, у яких при зовнішньому огляді виявлені пошкодження (тріщини, крізні отвори, негерметичність кришок та ін.), визнаються бракованими. Поглинач хімічний вапняний ХП-В з таких барабанів підлягає обов'язковому лабораторному аналізу і в разі відповідності вимогам ДСТУ пересипається у придатні до використання барабани та приймається до використання.