Додаток 2

до тендерної документації

Технічне завдання

Технічні, якісні, кількісні характеристики товару

на закупівлю : «код за ДК 021:2015 44110000-4  Конструкційні матеріали» (Лот 1 – Бікроеласт; Лот 2 – Цемент; Лот 3 – Цегла; Лот 4 - Шифер; Лот 5 - Плитка тротуарна; Лот 6 – Профнастил)

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ (по Лотах 1-6):

- Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні),про що у складі пропозиції Учасником надається відповідний Гарантійний лист.

- Поставка за адресою Замовника здійснюється за рахунок Постачальника та має бути включена у вартість пропозиції, про що Учасником надається письмова згода.

- Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати детальний опис основних технічних характеристик товару.

ІІ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Лот 1 – Бікроеласт

| Найменування предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість | Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| Бікроеласт ХКП-4,0 | 2500 | м.кв. | Сланець сірий Довжина/ширина:10*1м Маса 1кв.м. матеріалу: 4,0кг Основа: склохолст Тип покриття: верх – сланець, низ – плівка Розривна сила при розтягуванні, не менше: 294Н Водопоглинання за 24 години,за масою,не більше:1% Температура крихкості в’яжучого, не вище: -25град. Температура гнучкості на брусі R-25мм, не вище:-10град. Теплостійкість, не менше:85град. Кількість рулонів на піддоні: 23шт Потенційний термін служби: не більше 10років Клас матеріалу: «Економ» |

Лот 2 - Цемент

| Найменування предмету закупівлі | Кількість | Одиниця виміру | Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент | 6000 | кг | М500 Тара 25 кг Без шлаку |

Лот 3 - Цегла

| Найменування предмету закупівлі | Кількість | Одиниця виміру | Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| Цегла | 3000 | шт. | М-200 Керамічна з обпаленої глини Рядова будівельна Коефіцієнт водопоглинання від 6% до 12% |

Лот 4 – Шифер

| Найменування предмету закупівлі | Кількість | Одиниця виміру | Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифер | 200 | шт. | Товщина: 5,8 мм. Ширина:1130 мм. Довжина:1750 мм. Не проводить струм і має високі звукоізоляційні якості Тип: хвильовий Кількість хвиль: 8 шт. Колір: сірий |

Лот 5 - Плитка тротуарна

| Найменування предмету закупівлі | Кількість | Одиниця виміру | Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| Плитка тротуарна 30/30 | 60 | м.кв. | Довжина:300мм Ширина:300мм Товщина:30мм Колір: сірий |

Лот 6 – Профнастил

| Найменування предмету закупівлі | Кількість | Одиниця виміру | Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| Профнастил РС-15 (3005) | 150 | м.кв. | Повна ширина: 1130мм Ширина корисна:1065мм Глибина профілю:15мм Товщина металу: 0,47мм Колір: 3005 |
| Профнастил РС- 8 (3005) | 150 | м.кв. | Повна ширина: 1190мм Ширина корисна:1145мм Глибина профілю:8мм Товщина металу: 0,47мм Колір: 3005 |